Квантовые точки Ge/Si во внешних электрическом и магнитном полях

А.В.ДВУРЕЧЕНСКИЙ+), А.И.ЯКИМОВ, А.В.НЕНАШЕВ, А.Ф.ЗИНОВЬЕВА

Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск, 630090, Россия

Квантовые точки в электрическом поле. Наложение электрического поля на систему квантовых точек приводит к сдвигу уровней энергии оптических переходов (эффект Штарка в квантово-размерных системах) [см. например, 1,2]. Большинство работ по исследованию эффекта Штарка выполнено на гетероструктурах 1 типа (InAs/GaAs). Был обнаружен красный сдвиг оптических переходов в электрическом поле. В гетероструктурах 2 типа электроны и дырки локализованы по разные стороны от гетерограницы, и при достаточно большом их пространственном разделении можно ожидать сильное проявление эффекта Штарка.

Структуры Ge/Si с квантовыми точками образуют гетеропереходы 2 типа. При фотогенерации электронно-дырочной пары, дырка локализуется в Ge, в то время как электрон находится в потенциальной яме, образующейся в Si вблизи вершины Ge пирамиды. Такое возбуждение называют пространственно непрямым экситоном. При образовании биэкситона дырки, по прежнему, остаются локализованными в Ge, что касается второго электрона, то для него энергетически более выгодной оказывается локализация под основанием Ge пирамиды [3]. Такая геометрическая конфигурация приводит к противоположному направлению диполей в электрическом поле, направленном вдоль оси симметрии Ge пирамиды (вдоль оси роста).

Исследования межзонных оптических переходов в системе Ge/Si с квантовыми точками, помещенной в электрическое поле, были проведены методом фототоковой спектроскопии [4]. Для экспериментального наблюдения эффекта Штарка необходимо выполнение двух условий. Размеры Ge нанокристаллов должны быть достаточно малыми, чтобы обеспечить формирование дискретного спектра электронных состояний. Второе условие заключается в необходимости пространственного разделения электрона и дырки на расстояние, обеспечивающего формирование достаточно большого дипольного момента. Для выполнения этих условий был развит метод гетероэпитаксии Ge на Si с добавлением кислорода перед осаждением Ge [4]. Этот метод обеспечил возможность формирования островков Ge пирамидальной формы с размером основания пирамиды около 6 нм и с отношением высоты к основанию пирамиды близким к единице.

Электрическое поле варьировалось до 100 кВ/см. Для малых значений электрического поля в исследуемых структурах в области 1040 мэВ наблюдался пик фототока симметричной формы, связянный с непрямым экситонным переходом между основным состоянием дырки в Ge и основным состоянием электрона, локализованного в Si вблизи гетерограницы Ge/Si. Электронно-дырочная пара, образующаяся при фотовозбуждении, распадается на составляющие за счет тепловых флуктуаций (измерения при комнатной температуре) и дает вклад в фототок. По мере того, как величина электрического поля возрастает, ширина пика фототока увеличивается и, наконец, пик расщепляется на две составляющие. Появившиеся два пика смещаются по шкале энергий в противоположные стороны с ростом электрического поля: один из пиков демонстрирует красное смещение, другой – синее (Рис.1).

Рис.1. Спектры фототока в зависимости от приложенного обратного смещения.

Полученные результаты имеют достаточно наглядное объяснение на основе концепции двух диполей, образовавшихся на квантовых точках Ge, и имеющих противоположное направление по отношению к приложенному электрическому полю. Для одного из диполей внешнее поле будет способствовать увеличению перекрытия волновых функций электронов и дырки, и, следовательно, росту энергии связи экситона и синему смещению в спектре фототока. В диполе противоположного направления перекрытие волновых функций будет ослабляться, что приведет к уменьшению энергии связи и красному смещению пика фототока.

Проведенные оценки пространственных разделений электронов и дырок на основе теории возмущений и полученных экспериментально данных по зависимости пиков фототока от величины электрического поля, дают значения, согласующиеся с геометрической конфигурацией квантовых точек, полученной с помощью электронно-микроскопических исследований.

Квантовые точки в магнитном поле. Расщепление дискретных уровней атома (или искусственного атома – квантовой точки) в магнитном поле (эффект Зеемана) определяется проекцией магнитного момента на направление поля. В свою очередь магнитный момент связан с механическим моментом фактором Ланде, фактически определяющим величину расщепления дискретных уровней. Фактор Ланде спинового расщепления свободного электрона (2) описывает взаимодействие электронных состояний ±1/2 с внешним магнитным полем. В твердых телах взаимодействие с потенциалом решетки приводит к существенному отличию g-фактора от g-фактора свободного электрона. При понижении размерности системы от трёхмерного (3D) случая  к двумерному (2D) и далее, эффекты размерного квантования приводят к новым изменениям g-фактора носителей заряда. Так, для электронов в низкоразмерных системах квантование приводит к существенной перенормировке значения g-фактора [5] и его сильной анизотропии [6] . Фактор Ланде несёт в себе численную информацию об изменении зонной структуры полупроводника при понижении размерности. Поэтому его исследованию посвящено достаточно большое количество экспериментальных и теоретических работ. Для электронных состояний существуют работы, в которых развиты теории, позволяющие рассчитать g-фактора в квантовых ямах и сверхрешётках, а также в квантовых точках [7]. Для дырочных состояний эффект Зеемана исследовался теоретически и экспериментально для структур с квантовыми ямами

В случае квантовых точек к существенной перенормировке  g-фактора дырочных состояний должно привести появление квантующего потенциала не только в направлении роста, как в случае 2D структур, но и столь же сильного квантования в латеральном направлении. Кроме того, в квантовых точках, созданных на основе напряженных гетероструктур, к значительному изменению  g-фактора приводит неоднородность деформаций внутри квантовых точек. Если сравнивать квантовую точку и квантовую яму, выращенные вдоль направления <100>, то в последней будут отсутствовать деформации сдвига xy, xz , yz, (здесь Z –направление роста, X, Y – лежат в плоскости пирамиды (роста)), приводящие к перемешиванию состояний лёгкой, тяжёлой дырок и спин-отщепленной зоны [8]. В квантовой точке такие деформации присутствуют. Итак, в случае квантовых точек квантование во всех трёх направлениях и неоднородность деформаций должны приводить к значительному изменению g-фактора дырочных состояний за счёт перемешивания  энергетических зон.

В работе [9] в рамках подхода сильной связи предложен метод расчета g-фактора для дырочных состояний в квантовых точках. Этот метод позволяет учесть конкретный вид квантующего потенциала (не только описываемый аналитической функцией) и вычислить g-фактор для квантовой точки любой формы и сколь угодно малого размера. Предложенный метод также может быть применён и к электронным состояниям в квантовых точках.

Проведенные расчёты в системе Ge/Si с квантовыми точками показали, что g-фактор дырки в основном состоянии является сильно анизотропной величиной.

Получена зависимость g-фактора от размера Ge островка и показано, что с увеличением размеров островка анизотропия g-фактора возрастает. Такая зависимость g-фактора определяется главным образом вкладом состояния с проекцией механического момента Jz=±3/2 на ось симметрии Ge островка (состояние тяжелой дырки) (Рис.2).

Вероятность зеемановских переходов напрямую связана с характером волновой функции. Для состояния с Jz=±3/2 в магнитном поле H || Z индуцированные переходы между зеемановскими подуровнями c Jz= 3/2 и Jz=  3/2 запрещены правилами отбора: для разрешенных переходов должно выполняться условие  Jz= ±1. Подмешивание состояния c Jz= ±1/2 облегчает переходы между зеемановскими подуровнями основного состояния в Ge островке. Поэтому с уменьшением размера островков запрет на зеемановские переходы ослабевает.

При направлении постоянного магнитного поля  H || Z компонента магнитного момента СВЧ  поля μ лежит в плоскости залегания квантовых точек и вероятность зеемановского перехода пропорциональна главным значениям g-тензора: gxx (направление [110]) и gyy (направление[]). В частном случае при направлении СВЧ поля  вдоль [110] вероятность зеемановского перехода пропорциональна .

При направлении постоянного магнитного поля   компонента магнитного момента СВЧ поля μ лежит в плоскости, перпендикулярной плоскости основания, и в частном случае, при направлении СВЧ поля вдоль [100] пропорциональна главному значению g-тензора gzz. Вероятность перехода в этом случае пропорциональна .

Для значений gzz=15.71, gxx=1.14, gyy=1.76 вероятности индуцированных переходов для двух направлений магнитного поля: H || Z и  отличаются приблизительно в 100 раз.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 02-02-16020, 02-03-             "Университеты России" (грант №УР.01.01.019), гранта INTAS-2001-0615.

1. Barker J.A. O'Reilly E.P. // Phys. Rev. B, 2000. V.61. P.13840.

2. Fry P.W., Itskevich, I.E., Mowbray, D.J. et al. //  Phys. Rev. Lett., 2000, V.84, P.733.

3. Якимов А.И., Двуреченский А.В., Никифоров А.И. //Письма в ЖЭТФ, 2001, Т.73, ВЫП. 10, С. 598.

4. Yakimov, A.I., Dvurechenskii, A.V., Nikiforov, A.I., Ul'yanov, V.V., Milekhin, A.G., Schulze, S., and  Zahn, D.R.T. // Phys. Rev. B 2003 (to be published).

5. Bayer M., Timofeev V. B., Gutbrod T., et al.,// Phys. Rev. B, 1995, V.52. P. R11623.

6. Калевич В. К., Захарченя Б. П., Фёдорова О. М. //ФТТ. 1995.Т.37. С. 283.

7. Kiselev A. A. Ivchenko E. L. //Phys. Rev. B. 1998. V.58. P.16353.

8.Бир Г. Л., Пикус Г. Е. //Симметрия и деформационные эффекты в полупроводниках (Наука, Москва 1972), с. 303, 325, 393.

9. Ненашев А.В., Двуреченский А.В., Зиновьева А.Ф. // ЖЭТФ. 2003.

+) e-mail: dvurech@isp.nsc.ru